## Slide 1
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MEXICO
Facultad de Geografía
Geología Ambiental y Recursos Hídricos
Química
Unidad temática 2:
Estructura cristalinas e imperfecciones
Guadalupe Fonseca Montes de Oca

## Slide 2
Contenido
Diapositiva
Objetivo 3
Conceptos básicos 4
Celdas unitarias 7
Redes cristalinas 9
Redes de Bravais 10
Ejercicios 19
Defectos cristalinos 22
Bibliografía 32
Resumen 33

## Slide 3
Distinguir los conceptos de red cristalina, los parámetros de la celda unidad y su asociación a los sistemas cristalinos a través del conocimiento de dichas redes y los elementos que las integran para caracterizar los principales defectos puntuales y extensos como identificadores de las propiedades asociadas a la existencia de defectos
Objetivo

## Slide 4
Conceptos básicos
Sólido cristalino
Sólido que presenta una estructura periódica y ordenada. El sólido cristalino se construye a partir de repetición de la celda unitaria
La estructura cristalina es la forma de cómo se ordenan y empaquetan los átomos, moléculas, o iones que conforman el sólido.
las partículas ocupan posiciones definidas y sus movimientos se limitan a vibraciones en torno a los vértices

## Slide 5
Los sólidos cristalinos se clasifican en:
Tabla de clasificación de sólidos
Cristal | Características | Propiedades | Ejemplo
Iónico | Formado por aniones y cationes unidos por enlaces iónicos, con energías de enlace de 100 Kj/mol | Duros y frágiles, con elevado punto de fusión. En estado líquido buenos conductores de electricidad | NaCl, BaCl2, sales
Covalente | Las partículas se encuentran unidas enlaces covalentes, con energías de enlace entre 100 y 1000 Kj/mol | Malos conductores de calor y electricidad Duros e Incompresibles | Diamante, grafito, cuarzo

## Slide 6
Cristal | Características | Propiedades | Ejemplo
Molecular | Formado por moléculas, unidos por puentes de hidrógeno y fuerzas de Van de Waals con energías de enlace de 1Kj/mol | Bajo punto de fusión, frágiles, compresibles, malos conductores de calor y electricidad | CO2, SO2, H2O
Metálico | Constituído por átomos de metales | Resistentes, buenos conductores de calor y electricidad | Na, Fe, Cu, Pb
Tabla continuación…

## Slide 7
En los sólidos cristalinos, las partículas componentes muestran un ordenamiento regular que da como resultado un patrón que se repite en las tres dimensiones del espacio
Celda unitaria
Unidad estructural que se repite en un sólido
Celda unitaria

## Slide 8
En un cristal, los átomos se organizan en filas rectas con un patrón periódico tridimensional. La parte del cristal que se repite a lo largo de todo el cristal se denomina celda unitaria
Celda unitaria
Cristal

## Slide 9
La estructura del sólido cristalino, es la repetición de la celda unitaria en tres dimensiones
Red cristalina

## Slide 10
En función de la longitud de los lados y de los ángulos que se forman en la celda unitaria, se distinguen: 14 tipos de celdas unitarias (redes de Bravais) agrupadas en 7 sistemas cristalográficos
Simple
Cúbica
Centrada en la cara
Centrada en el cuerpo
Redes de Bravais

## Slide 11
Cúbica simple
Cúbica centrada en el cuerpo
Cúbica centrada en la cara

## Slide 12
Tetragonal
Ortorrómbica

## Slide 13
Trigonal Hexagonal
Triclínica

## Slide 14
Monoclínica
Trigonal
Las redes de Bravais son una disposición infinita de puntos discretos

## Slide 15
Estructuras cristalinas de sólidos iónicos
CsCl
NaCl
CaF2
TiO2

## Slide 16
Estructuras cristalinas de sólidos covalentes
Diamante
Grafito

## Slide 17
Estructuras cristalinas de sólidos moleculares

## Slide 18
Estructuras cristalinas de sólidos metálicos

## Slide 19
El hierro metálico cristaliza en una celda cúbica simple. La longitud del lado de la celda unitaria es de 287 pm. La densidad del hierro es de 7,87 g/cm3. ¿Cuántos átomos de hierro hay en la celda unitaria?
Solución:
55.845 g mol¯1 ÷ 6.022 x 1023 átomos mol¯1 = 9.2735 x 10¯23 g/átomo
7.87 g / 9.2735 x 10¯23 g/átomo = 8.4866 x 1022 átomos/cm3
287 pm x (1 cm / 1010 pm) = 2.87 x 10¯8 cm
(2.87 x 10¯8 cm)3 = 2.364 x 10¯23 cm3
1 cm3 / 2.364 x 10¯23 cm3 = 4.23 x 1022 celdas unitarias
8.4866 x 1022 átomos / 4.23 x 1022 celdas unitarias= 2 átomos/celda unitaria
Ejercicios

## Slide 20
2. El fluoruro de calcio (caF2) cristaliza con una celda cúbica. El lado de la celda mide 546.26 pm y tiene una densidad de 3.180 g/cm3. ¿Cuántos átomos de Ca y F hay en la celda?
Solución:
546.26 pm (1 cm / 1010 pm) = 5.4626 x 10-8 cm
5.4626 x 10-8 cm)3 = 1.63 x 10-22 cm3
3.180 g/cm3 times 1.63 x 10-22 cm3 = 5.1835 x 10-22 g CaF2
. m.m de CaF2 = 78.074 g/mol
(78.074 g/mol) /6.022 x 1023 átomos/mol = 1.2965 x 10-22 g CaF2
(5.1835 x 10-22 g) /1.2965 x 10-22 g = 3.998
4 unidades de CaF2 por celda unitaria

## Slide 21
3. El radio de oro es 144 pm, y su densidad es 19.32 g/cm3. ¿La celda unitaria del oro es cúbica centrada en la cara o cúbica centrada en el cuerpo?
Solución:
d2 + d2 = 5762 d = 407.29 pm
d = 407.29 pm
4407.2935 pm (1 cm / 1010 pm) = 4.072935 x 10-8 cm
(4.073 x 10-8 cm)3 = 6.76 x 10-23 cm3
(196.97 g/mol)/ 6.022 x 1023 átomos/mol) x 4 átomos = 1.31 x 10-21 g
1.31 x 10-21 g / 6.76 x 10-23 cm3 = 19.36 g/cm3
El oro crsitaliza en una celda cúbica centrada en la cara

## Slide 22
Defectos cristalinos
Los arreglos de átomos en materiales reales no siguen patrones cristalinos perfectos.
Los defectos cristalinos son las imperfecciones que presentan y afectan propiedades mecánicas, ópticas, eléctricas del material
De acuerdo a la forma y geometría los defectos se clasifican en:
Puntuales
Lineales
Superficiales
Tridimensionales o de volumen

## Slide 23
Los defectos de 0 dimensiones afectan a sitios aislados en la estructura cristalina y se denominan defectos puntuales. Son localizados en arreglos atómicos o iónicos. Un defecto puntual afecta el patrón del cristal en un sitio aislado.
Existen 6 tipos de defectos puntuales: vacancia, átomo intersticial, átomo de sustitución pequeño, átomo de sustitución grande, defecto de Frenkel y defecto de Scottky
Defectos cristalinos

## Slide 24
Vacancia
Se forma cuando un átomo abandona su sitio o emigra a la superficie con otro ion de signo contrario

## Slide 25
Intersticial
Se forma cuando un átomo ocupa un sitio intermedio entre posiciones estructurales

## Slide 26
Átomo de sustitución
Se forma cuando una posición atómica está ocupada por un átomo diferente, el cual puede considerarse como “impureza”. La sustitución puede ser por un átomo pequeño o grande

## Slide 27
Frenkel
Se forma cuando un átomo abandona su sitio y se sitúa en un espacio intersticial o emigra con otro ion de signo opuesto a la superficie, es un par de vacancia-intersticial.
Se presenta en cristales iónicos, metales o materiales con enlaces covalentes

## Slide 28
Schottky
Se forma cuando dos iones de carga opuesta faltan en la estructura cristalina, se crean dos vacancias iónicas (anión y catión)
Es un defecto exclusivo de materiales iónicos y materiales cerámicos

## Slide 29
Defectos lineales: dislocaciones
Se forma cuando un plano se inserta entre dos planos normales, dan lugar a una distorsión de la red, centrada en torno a una línea. Se crean durante la solidificación de los sólidos cristalinos o por deformación plástica y por condensación de vacantes

## Slide 30
Defectos en dos dimensiones: Interfaces
Límites entre dos regiones con diferentes estructuras cristalinas o diferentes orientaciones cristalográficas

## Slide 31
Defectos en tres dimensiones: De volumen
Se forma cuando no hay un control adecuado de solidificación del material, inadecuado tratamiento térmico, mal diseño mecánico, sobre esfuerzo.

## Slide 32
Morris, J. R. Materials Science and Engineering. UC Berkeley. 2016. USA.
Casabó, J., (1996). Estructura Atómica y Enlace Químico, Ed. Reverté
Smart, L. y Moore, E. (1995). Química del estado sólido. Una introducción, 2ª Edición, Addison Wesley Iberoamericana
Referencias Bibliográficas

## Slide 33
Los sólidos cristalinos se caracterizan por ordenamientos de partículas que vibran en torno a posiciones fijas en sus estructuras
Celda unitaria es la parte del cristal que se repite a lo largo del sistema cristalino
Seis sistemas cristalinos:
Cúbico, tetragonal, ortorrómbico, Monoclínico, Hexagonal, Triclínico, Romboédrico
14 Redes de Bravais
El empaquetamiento cúbico puede ser de tres tipos: simple, centrada en la cara, centrada en el cuerpo
Los defectos cristalinos son las imperfecciones que presentan los cristales, y alteran sus propiedades
Resumen

## Slide 34
Defectos
Puntuales
Lineales
Superficiales
Volumen
Defectos Puntuales:
Vacancia, intersticial, Sustitución, Frenkel y Schottky
Defectos Lineales: Dislocaciones
Defectos en dos dimensiones: Interfaces
Defectos en tres dimensiones: Volumen